Linha impregnação 150

Relatório de testes Dióxidos de Titânio

Recebemos duas amostras de Titânio, uma sendo da Dixem e outra da Chemous.

Dixem – SHR-368

Reproduzido 1kg da pasta 150E500, fazendo apenas a troca de dióxido de titânio, obtendo características similares ao padrão. Como é de costume, quando fazemos apenas 1kg em laboratório o acréscimo de 1% de agua, devido a perda durante o processo, onde obteve a mesma opacidade, cor, com a viscosidade em 21 segundos F4

Concluímos que o produto está aprovado para uso na linha F-252.

Chemous

Igualmente reproduzido 1kg da pasta 150E500, fazendo apenas a troca de dióxido de titânio. Esse material apresentou-se de maneira tixotropica, após repouso de 12 horas. Usando o mesmo critério de acréscimo de 1% de agua, a viscosidade ficou em 33 segundos F4, ainda apresentando um menor brilho e menos cobertura em relação ao padrão.

Para esse produto, classifico como reprovado para manter na mesma formulação.