| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tinta acrílica monocomponente, a base d’água, com ótima flexibilidade e secagem rápida. Sua composição privilegia a resistência e acabamento do produto final através de resinas funcionalizadas e partículas híbridas de cargas inorgânicas. Produto eco-friendly obtido a partir de matérias primas renováveis e atóxicas. Destinado para pintura interna de carrocerias de automóveis, caminhões. Desenvolvido para a proteção contra batida de pedras e redução do nível de ruído em partes internas de latarias, porta-malas, chassis e assoalhos de veículos. Pode ser aplicado em madeira estrutural de sistemas acústicos. |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO |  |  |  |  |  |
| Cor | Diversas (sob consulta) |  |  |  |  |
| Brilho/aspecto | Fosco |  |  |  |  |
| Sólidos por volume | 52 ± 2% (ISO 3233) |  |  |  |  |
| Espessura seca | 100 a 300 micrometros seco por demão |  |  |  |  |
| Rendimento teórico1 | 2,6 m²/L na espessura de 200 micrometros |  |  |  |  |
| Resistência ao calor seco | Temperaturas até 60 °C |  |  |  |  |
| Método de aplicação | Pistola airless, pistola “bico de pato”, rolo e trincha |  |  |  |  |
| VOC | - |  |  |  |  |
| Prazo de validade | 06 meses |  |  |  |  |
| Tempo de Secagem |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Intervalo de Repintura |  |
| Temperatura | Toque | Manuseio | Final | Mínimo | Máximo |
| 25 °C | 1 hora | 5 horas | 24 horas | 8 horas | 24 horas |
| Estufa 60 °C | 30 min | 1 hora | 24 horas | - | - |

1Não inclui no seu cálculo as perdas devidas ao método, às condições de aplicação e a habilidade do pintor. As perdas de tintas durante a aplicação dependem do método de aplicação, das condições de aplicação (altura em relação ao solo e dos ventos, da geometria das peças, do estado de corrosão da superfície), do preparo da superfície (rugosidade), da uniformidade da película (espessura), da habilidade do pintor, do tipo de tinta (mono ou bicomponente). O rendimento real é aquele que é constatado no final da pintura, quando se mede a área pintada e verifica-se o consumo total de tinta efetivamente realizado.

| PREPARO DE SUPERFÍCIE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O desempenho deste produto dependerá do grau de preparação da superfície, sendo necessária que esteja limpa, seca e isenta de qualquer contaminação. |  |  |  |  |  |  |
| Madeira | Realizar lixamento com lixa de grão médio no sentido das fibras. Remover todo pó antes da aplicação do produto. |  |  |  |  |  |
| Superfícies metálicas | Deve ser aplicado sobre um esquema anticorrosivo apropriado. A superfície do primer deverá estar seca e isenta de contaminações. O produto deve ser aplicado dentro dos intervalos de tempo especificados, consultando o boletim técnico do produto pertinente. Superfícies danificadas devem ser tratadas adequadamente, antes da aplicação do produto. |  |  |  |  |  |
| Tintas envelhecidas | Tintas soltas ou mal aderidas devem ser removidas completamente. A sujidade deve ser removida através da limpeza com solvente. Acabamentos brilhantes necessitam de lixamento com lixa de grão fino para proporcionar uma melhor adesão. |  |  |  |  |  |
| APLICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| Mistura | Misturar o conteúdo da embalagem com um agitador mecânico até a completa homogeneização, antes da sua aplicação. |  |  |  |  |  |
| Pistola airless | Bicos |  |  | 0,017” – 0,023” |  |  |
|  | Pressão do fluido |  |  | 2200 – 2600 psi |  |  |
| Pistola bico de pato | Pistola |  |  | Arprex ou similar apropriado |  |  |
|  | Modelo |  |  | 13A |  |  |
| Rolo / Trincha | Diversas demãos podem ser necessárias para se atingir a espessura de filme especificada. |  |  |  |  |  |
| Diluente e Diluente de Limpeza | Água. Dependendo do método de aplicação, diluir no máximo 10% em volume. Não deixar material acumulado nas mangueiras ou equipamento de pintura. Limpar todo o equipamento com água. |  |  |  |  |  |
| DESEMPENHO NA APLICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| O brilho e o aspecto dependem do método de aplicação utilizado, sendo obtidos melhores resultados através da pulverização por pistola. Recipientes parcialmente cheios podem apresentar pele na superfície e/ou aumento da viscosidade do produto após um período de armazenamento. O brilho e o acabamento do produto dependem do método de aplicação. Evitar utilizar vários métodos de aplicação ao mesmo tempo. Cores claras podem requerer duas ou mais demãos para se obter um acabamento uniforme, quando aplicadas sobre um intermediário de tonalidade escura ou por meio de rolo e trincha. A temperatura da superfície deve estar sempre, pelo menos, 3ºC acima do ponto de orvalho. |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMAS COMPATÍVEIS |  |  |  |  |  |  |
| Consulte o departamento técnico da Realfix Tintas e Vernizes sobre primer/demãos apropriados. |  |  |  |  |  |  |
| PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA |  |  |  |  |  |  |
| Este produto destina-se a utilização por aplicadores profissionais em situações industriais, de acordo com as instruções dadas nesta folha de dados, na Folha de Dados de Segurança do Produto e na(s) embalagem (embalagens), e não deve ser utilizado sem consultar a Folha de Dados de Segurança do Produto que a Realfix Tintas e Vernizes fornece aos seus clientes. Todo o trabalho que envolver a aplicação e utilização deste produto deve ser realizado em conformidade com todas as normas e regulamentos Nacionais e de Saúde, Segurança e Meio Ambiente pertinentes. No caso de realizar solda ou corte a quente de metais revestidos com este produto, serão liberados poeiras e fumos que exigirão a utilização de equipamento de proteção pessoal apropriado e de ventilação local adequada. Em caso de dúvida quanto à adequabilidade deste produto, queira consultar a Realfix Tintas e Vernizes a fim de obter informações adicionais. |  |  |  |  |  |  |
| EMBALAGEM |  |  |  |  |  |  |
| Embalagem |  | Volume | Embalagem |  |  |  |
| Balde 18 litros |  | 18 litros | 18 litros |  |  |  |
| Galão 3,6 litros |  | 3,6 litros | 3,6 litros |  |  |  |
| NOTA |  |  |  |  |  |  |
| A informação desta folha técnica constitui, apenas, uma base de orientação geral dos procedimentos de aplicação. Os resultados dos testes de desempenho foram obtidos em ambiente controlado de laboratório e a Realfix Tintas e Vernizes não garante que os resultados representem os encontrados em outros ambientes no campo, uma vez que os fatores de aplicação, meio ambiente e de projeto podem apresentar variações significativas. A informação contida nesta folha técnica está sujeita a modificações periódicas, em função de experiência acumulada e nossa política de desenvolvimento constante dos nossos produtos. |  |  |  |  |  |  |
| REALCRIL 59 ABR/24 |  |  |  |  |  |  |