| TÍTULO |  |  | COMPARATIVO RENNER SAYERLACK x REALFIX |
| --- | --- | --- | --- |
| ESCOPO |  |  | Qualimetria de Amostras |
| CLIENTE |  |  | INTERNO |
| DATA |  |  | 17/05/2024 |
| N° DE RELATÓRIO |  |  |  |
| TIPO: | x | EAQ (Ensaios e análises) |  |
|  |  | P&D (Projetos) |  |
|  |  | OUTROS (Especificar): |  |

RELATOR RESPONSÁVEL

Claudio Silva

Laboratório

# OBJETIVO

O objetivo deste relatório é avaliar e comparar características e desempenho dos produtos para madeira. Concorrente Renner Sayerlack x Realfix, entre acabamentos, bem como catalisadores e seus diluentes.

# MATERIAIS E METODOLOGIAS

2.1 Preparação dos Painéis e Qualimetria

As tintas selecionadas foram aplicadas em substratos de madeira e vidro. Para este ensaio foram produzidos em painéis de prova. As análises de qualimetria realizadas nas amostras foram: fineza (ASTM D1210), viscosidade (ASTM D1200), peso específico (ASTM-1475), sólidos em massa (ASTM D3960-05), secagem ao toque e manuseio (ASTM D-1640), bem como determinação de brilho (ASTM D 523).

2.2 Produtos REALFIX

- Componente A: 056BR002 – REALWOOD PU 56 BRANCO – Lote: Laboratório

- Componente B: 030CT102 – CATALISADOR PU

- Diluente: 010SV510

2.3 Produtos RENNER SAYERLACK

- Componente A: 233.095 – ACAB. PU BRANCO – Lote: A37002 – 11/01/2022

- Componente B: FC.6902QT – CATALISADOR PU – Lote: 04269623 – 01/08/2024

# PARTICIPANTE

Claudio Silva – Químico Formulador

# RESULTADOS

Abaixo são apresentadas as identificações das amostras da RENNER SAYERLACK e REALFIX com os resultados das análises de qualimetria (Tabela 2). Amostras catalisadas e diluídas conforme suas especificações.

Tabela 2 – Resultados das análises dos produtos.

| ENSAIOS | ACABAMENTO PU REALFIX |  |  | ACABAMENTO PU SAYERLAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | Componente A | Componente B | A+B | Componente A | Componente B | A+B |
| Peso Específico - PE (g/cm3) | 1,240 | 0,977 | 1,138 | 1,299 | 0,939 | 1,157 |
| Viscosidade (KU) | 99,4 | N.A | 53,2 | 104,3 | N.A | 51,8 |
| Fineza (H) | 7,0 | - | 7,0 | 7,0 | - | 6,0 |
| Sólidos em Massa - SM (%) | 89,92 | 29,10 | 53,8 | 77,1 | 16,13 | 50,20 |
| Aderência GR03 |  |  | 100 |  |  | 85 |
| Determinação de Brilho (UB)1 | - | - | 42,2 | - | - | 16,5 |
| Determinação de Brilho (UB)2 | - | - | 25,4 |  |  | 7,5 |
| Secagem ao Toque (h)2 | - | - | 5 min | - | - | 5 min |
| Secagem ao Manuseio (h)2 | - | - | 7 min | - | - | 5 min |

1Análise realizada no MDF.

2Análise realizada no vidro, extensor de barra de 100 μm

3Aderência realizada no MDF.

# CONCLUSÃO

As amostras dos produtos são similares em seus aspectos visuais, material da Sayerlak apresentou camada e cobertura inferior após catálise. Ambos os produtos apresentaram secagem rápida. O produto 056BR002 apresentou performance superior em sua aderência no MDF e cobertura nos ensaios de extensão no vidro com 100 μm.