| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primer e acabamento poliuretano alifático bicomponente com pigmentação anticorrosiva, aspecto brilhante, proporcionando boa proteção anticorrosiva e resistência ao intemperismo superior aos similares. Como opcional, pode ser fabricado totalmente isento de metais pesados. |  |  |  |  |  |
| USO RECOMENDADO |  |  |  |  |  |
| Primer e acabamento destinado para a proteção do aço carbono de equipamentos e estruturas metálicas. Recomendado para aplicação em implementos (rodoviários e agrícolas), indústria metalúrgica em geral. Não recomendado para serviços onde seja requerido imersão. |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO |  |  |  |  |  |
| Cor | Munsell, Ral ou conforme padrão |  |  |  |  |
| Brilho/aspecto | Semi brilho |  |  |  |  |
| Sólidos por volume | 52 ± 2% (ISO 3233) |  |  |  |  |
| Espessura seca | 70 a 90 micrometros seco por demão |  |  |  |  |
| Rendimento teórico | 6,7 m²/l na espessura de 70 micrometros |  |  |  |  |
| Resistência ao calor seco | Temperaturas até 60 °C |  |  |  |  |
| Método de aplicação | Pistola airless, pistola convencional, rolo e trincha |  |  |  |  |
| VOC | 520 g/l |  |  |  |  |
| Prazo de validade | Componente A: 12 meses Componente B: 06 meses |  |  |  |  |
| Tempo de Secagem |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Intervalo de Repintura |  |
| Temperatura | Toque | Manuseio | Final | Mínimo | Máximo |
| 25 °C | 30 minutos | 12 horas | 168 horas | 8 horas | 48 horas |

| PREPARO DE SUPERFÍCIE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O desempenho deste produto dependerá do grau de preparação da superfície. A superfície a ser revestida deve estar limpa, seca e isenta de qualquer contaminação. |  |  |  |  |  |  |
| Limpeza com solventes | A sujidade acumulada deve ser removida, utilizando uma escova seca e os sais solúveis devem ser removidos com água doce em alta pressão. Os óleos e graxas devem ser removidos de acordo com a norma SSPC-SP1 - Limpeza com solvente. |  |  |  |  |  |
| Preparação manual ou mecânica | Limpar manual ou mecanicamente até obter, no mínimo, o grau St3 (ISO 8501-1:2007) ou SSPC-SP3. Áreas que não podem ser preparadas adequadamente devem ser jateadas localmente até obter, no mínimo, o grau Sa2 (ISO 8501-1) ou SSPC-SP6. |  |  |  |  |  |
| Jateamento abrasivo | Proceder jateamento abrasivo até obter o padrão Sa 2½ (ISO 8501-1) ou SSPC-SP10. Se ocorrer oxidação entre o jateamento e a aplicação, a superfície deve ser jateada novamente ao padrão especificado. Recomenda-se um perfil de rugosidade entre 40 a 60 micrometros. |  |  |  |  |  |
| APLICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| Mistura | Sempre misture os componentes nas proporções indicadas. Uma vez misturados os componentes, deve ser utilizado dentro do prazo de vida útil. Misturar separadamente os componentes com um agitador mecânico. Adicionar o conteúdo total do componente B ao componente A e, misturar completamente com um misturador mecânico. |  |  |  |  |  |
| Relação de mistura | 4A : 1B em volume |  |  |  |  |  |
| Vida útil da mistura | 8 horas a 25 °C |  |  |  |  |  |
| Pistola airless | Bicos |  |  | 0,013 – 0,018” |  |  |
|  | Pressão do fluido |  |  | 1800 – 2200 psi |  |  |
| Pistola convencional | Pistola |  |  | JGA 502 ou similar apropriado |  |  |
|  | Capa de ar |  |  | 704 |  |  |
|  | Bico |  |  | EX |  |  |
| Rolo | Apropriado para retoque ou strip coat. Diversas demãos podem ser necessárias para se atingir a espessura de filme especificada. |  |  |  |  |  |
| Trincha | Apropriado para retoque ou strip coat. Diversas demãos podem ser necessárias para se atingir a espessura de filme especificada. |  |  |  |  |  |
| Diluente | Realsolv Universal Dependendo do método de aplicação, diluir no máximo 10 % em volume. |  |  |  |  |  |
| Diluente de limpeza | Realsolv Universal Não deixar material acumulado nas mangueiras ou equipamento de pintura. Limpar todo o equipamento com Realsolv Universal. |  |  |  |  |  |
| DESEMPENHO NA APLICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| O brilho e o acabamento do produto dependem do método de aplicação. Evitar utilizar vários métodos de aplicação ao mesmo tempo. Superfície preparada através de jateamento abrasivo recomenda-se a aplicação de duas demãos, respeitando-se o intervalo de repintura. Cores claras podem requerer duas ou mais demãos para se obter um acabamento uniforme, quando aplicadas sobre um primer de tonalidade escura ou por meio de rolo e trincha. Este produto deve ser diluído utilizando-se apenas os solventes recomendados. O uso de solventes alternativos pode inibir o processo de secagem. A temperatura da superfície deve estar, pelo menos, 3 °C acima do ponto de orvalho. A ocorrência de condensação durante ou imediatamente após a aplicação pode resultar num acabamento fosco e num filme de qualidade inferior. A exposição prematura a superfícies com água provocará uma mudança de cor, principalmente no caso de cores escuras. Não se recomenda a utilização deste produto em condições de imersão. |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMAS COMPATÍVEIS |  |  |  |  |  |  |
| Consulte o departamento técnico da Realfix Tintas e Vernizes sobre demãos apropriadas. |  |  |  |  |  |  |
| PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA |  |  |  |  |  |  |
| Este produto destina-se a utilização por aplicadores profissionais em situações industriais, de acordo com as instruções dadas nesta folha de dados, na Folha de Dados de Segurança do Produto e na(s) embalagem (embalagens), e não deve ser utilizado sem consultar a Folha de Dados de Segurança do Produto que a Realfix Tintas e Vernizes fornece aos seus clientes. Todo o trabalho que envolver a aplicação e utilização deste produto deve ser realizado em conformidade com todas as normas e regulamentos Nacionais e de Saúde, Segurança e Meio Ambiente pertinentes. No caso de realizar solda ou corte a quente de metais revestidos com este produto, serão liberados poeiras e fumos que exigirão a utilização de equipamento de proteção pessoal apropriado e de ventilação local adequada. Em caso de dúvida quanto à adequabilidade deste produto, queira consultar a Realfix Tintas e Vernizes a fim de obter informações adicionais. |  |  |  |  |  |  |
| EMBALAGEM |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Parte A |  |  | Parte B |  |
| Embalagem |  | Volume | Embalagem |  | Volume | Embalagem |
| Balde 18 litros |  | 14,4 litros | 18 litros |  | 3,6 litros | 3,6 litros |
| Galão 3,6 litros |  | 2,88 litros | 3,6 litros |  | 0,72 litros | 0,9 litros |

NOTA

A informação desta folha técnica constitui, apenas, uma base de orientação geral dos procedimentos de aplicação. Os resultados dos testes de desempenho foram obtidos em ambiente controlado de laboratório e a Realfix Tintas e Vernizes não garante que os resultados representem os encontrados em outros ambientes no campo, uma vez que os fatores de aplicação, meio ambiente e de projeto podem apresentar variações significativas. A informação contida nesta folha técnica está sujeita a modificações periódicas, em função de experiência acumulada e devido á nossa política de desenvolvimento constante dos nossos produtos.

REALTHANE 577 DF JUN/23