Produto: Primer Epóxi

Cor: RAL 7040

Brilho: 20 a 30 (Semibrilho / Acetinado)

Preparação e Proporção de Mistura : 2x1 sem diluição

Viscosidade para Aplicação de 18 segundos no Copo Ford 4.

Aplicação Espessura de Camada Seca 70 micrômetros (µm). Pico de Jato 40

Secagem para Lixamento: Máximo de 4 horas. Granulometria da Lixa: Utilize lixas de grão 220 e 320.

Produto: DF ACRILICO CHASSI

Cor: PRETO

Brilho: 20 a 30 (Semibrilho / Acetinado)

Preparação e Proporção de Mistura : 2x1. Diluição de 5 a 10% quando necessário.

Viscosidade para Aplicação de 18 segundos no Copo Ford 4.

Aplicação Espessura de Camada Seca 70 micrômetros (µm). Pico de Jato 40

Secagem: Máximo 2 Horas toque, 4 horas manuseio e 72 horas cura total

Produto: ACABAMENTO DF ACRILICO

Cor: BRANCO / PRETO E AMARELO

Brilho: 80 A 90  (BRILHANTE)

Preparação e Proporção de Mistura : Diluição de 5 a 10% quando necessário.

Viscosidade para Aplicação de 18 segundos no Copo Ford 4.

Aplicação Espessura de Camada Seca 50 A 60 micrômetros (µm) POR DEMÃO SOBRE PRIMER EPOXI

Secagem: Máximo 2 Horas toque, 4 horas manuseio e 72 horas cura total