LAUDO TÉCNICO DE PINTURA INDUSTRIAL

| Campo | Informação | Campo | Informação |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente |  | Laudo Nº |  |
| Obra / Equipamento |  | OS / Contrato |  |
| Local |  | Data |  |
| Empresa executante |  | Inspetor |  |
| Responsável técnico |  | Revisão |  |

2. OBJETIVO

O presente Laudo Técnico tem como objetivo registrar e avaliar as condições do sistema de pintura aplicado no equipamento/estrutura, considerando a preparação da superfície, condições ambientais, sistema de pintura especificado, aplicação, espessura de película e aspecto final do revestimento.

3. CARACTERIZAÇÃO DO SUBSTRATO

Material:
☐ Aço carbono
☐ Aço galvanizado
☐ Alumínio
☐ Outro: ______________________________

Condição inicial da superfície:

Aço carbono.

Presença de corrosão:
☐ Não ☐ Sim — Grau: __________________

4. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Método utilizado:
☐ Jateamento abrasivo
☐ Lixamento
☐ Escovamento mecânico
☐ Limpeza química
☐ Outro: ______________________________

Grau de preparação: Limpeza
Perfil de rugosidade: NA
Método de medição: Visual
Limpeza final: Ok

A superfície foi avaliada quanto à presença de óleo, graxa, sais, poeira, ferrugem, carepas e demais contaminantes que possam comprometer a aderência do sistema de pintura.

5. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

| Parâmetro | Resultado | Critério |
| --- | --- | --- |
| Temperatura ambiente | 13 °C | 15°C |
| Temperatura do substrato | 11 °C | 13°C |
| Umidade relativa | 82 % | Máx. 85% |
| Ponto de orvalho | 7 °C | 10 °C |
| Diferença substrato/ponto de orvalho | 7,3 °C |  |

Data/hora da medição:  21/08/2026      9:00

6. SISTEMA DE PINTURA

| Demão | Produto | Fabricante | Catálise | Diluente | Espessura Seca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ª | REALVIT 600 DF AZUL PANTONE 288C SB | Realfix tintas | NA | REDUTOR REALVIT | 38 µm |
| 2ª | REALVIT 600 DF AZUL PANTONE 288C SB | Realfix tintas | NA | REDUTOR REALVIT | 38 µm |
| 3ª | REALVIT 600 DF AZUL PANTONE 288C SB | Realfix tintas | NA | REDUTOR REALVIT | 43 µm |

Espessura total especificada: 100 a 120 µm
Espessura total medida: 117 µm

7. CONTROLE DE APLICAÇÃO

Método de aplicação:
☐ Airless
☐ Pistola convencional
☐ Rolo
☐ Trincha
☐ Outro: ______________________________

Condições de aplicação:

NA

Tempo entre demãos: 2 horas
Tempo de cura: 72 horas

8. INSPEÇÃO DO REVESTIMENTO

Foram realizadas inspeções visuais e/ou instrumentais para avaliação das características do revestimento.

Aspecto visual:
☐ Conforme
☐ Não conforme

Aderência:
☐ Conforme
☐ Não conforme
Resultado: ______________________________

Espessura de película seca:
☐ Conforme
☐ Não conforme
Resultado: ______________________________

9. RESULTADOS

Após as inspeções realizadas, foram obtidos os seguintes resultados:

Preparação da superfície: OK

Condições ambientais: Temperatura amena

Espessura do revestimento: OK

Aderência: OK

Aspecto visual: OK

Demais ensaios: OK

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 01 — Condição inicial:
[Inserir fotografia]

Foto 02 — Preparação da superfície:
[Inserir fotografia]

Foto 03 — Aplicação do sistema:
[Inserir fotografia]

Foto 04 — Aspecto final:
[Inserir fotografia]

12. CONCLUSÃO

Com base nas inspeções realizadas e nos resultados registrados neste documento, conclui-se que o sistema de pintura avaliado apresenta condições:

☐ CONFORMES com os requisitos especificados.

☐ NÃO CONFORMES, sendo necessárias as correções descritas neste laudo.

☐ CONFORMIDADE PARCIAL, conforme observações e registros apresentados.

13. RESPONSABILIDADE E ASSINATURAS

Responsável pela execução
Nome: _________________________________________________
Cargo: _________________________________________________
Assinatura: _____________________________________________
Data: //________

Inspetor / Responsável Técnico
Nome: _________________________________________________
Registro profissional: ___________________________________
Assinatura: _____________________________________________
Data: //________

Cliente / Contratante
Nome: _________________________________________________
Cargo: _________________________________________________
Assinatura: _____________________________________________
Data: //________

Observação: Este modelo deve ser complementado conforme a especificação técnica do projeto, procedimento de pintura, ficha técnica dos produtos e normas aplicáveis.