|  | PLANILHA DE QUALIMETRIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUTO | 556BR002 | LINHA | 556 |
| FORMULADOR (A) | EVELIN | DATA | 31/10/2023 |
| ANALISTA | EVELIN | SDP | 1058 |
| Viscosidade (KU) | PADRÃO | AMOSTRA |  |
| Componente A | 103,00 | 80,00 |  |
| Componente (A + B) | 54,80 | 40,60 |  |
| Peso Específico (g/cm³) | PADRÃO | AMOSTRA |  |
| Componente A | 1,51 | 1,34 |  |
| Componente (A + B) | 1,28 | 1,17 |  |
| Fineza (H) | PADRÃO | AMOSTRA |  |
| Componente A | 6,50 | 5,50 |  |
| Sólidos em Massa | PADRÃO | AMOSTRA |  |
| Componente A | 72,67 | 65,23 |  |
| Componente (A + B) | 62,69 | 50,99 |  |
| Brilho (UB) | PADRÃO | AMOSTRA |  |
| MDF | 30,00 | 20,00 |  |