- 14/11/2025

RELATÓRIO TéCNICO - TESTE REALFIX

# Descrição

- Aplicação REALPOXI 325 CINZA

Primer  Componente A:325CZ001  / Componente B: 030CT325 / Componente C: 010SV270

## Objetivo

Revestimento para tratamento e acabamento de superfície.

Teste Aplicação

- Produto catalisado e diluído, conforme indicação do fabricante.

- Catálise

- Temperatura ambiente

- Aplicação, com pistola HVLP IWATA, bico 1.4 Gravitacional.

- Flash Off .

- Pot Life 00:15 hs à 22°C.

- Uma chapa com uma demão e uma chapa com duas uniformes respeitando, Flash Off acima mencionado.

- Passada média de 1m à cada 3s.

- Pressão média 1.2 bar.

Resultado

- Produto com aspecto geral bom, com fácil aplicabilidade.

- Primer, apresenta bom desempenho e NÃO atingiu a micragem mínima necessária. Chegando ao RANGE 51 e 76 µm húmida, ficando com uma média de 55,5 µm.

- Micragem seca 45 µm, NÃO atendendo as normas internas.

- Aspecto de brilho, Ok.

- Aspecto de textura, Ok.