Empresa: PROTECOATING	 		Fone:

Endereço:	 Cidade:                  JOINVILLE       	  UF: SC

Contato: PETER

Produtos:

|  | Código | Lote |
| --- | --- | --- |
| Componente A | 701AZ002.80 | 016/26 |
| Componente B | 030CT107.107 | 021/26 |
| Diluente | 010SV280.81 | 012/26 |

- SUBSTRATO

Aço carbono		 Galvanizado: ___Fogo ___ Frio	 Madeira	 Outro:

- TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

Desengraxe		 Jateamento abrasivo Grau ___	X Primer:

- MÉTODO DE APLICAÇÃO

Trincha/Pincel 	Pistola    Convencional  Tanque de pressão  Airless	Imersão

Outro:

- CONDIÇÃO DE CURA/SECAGEM

Temperatura ambiente	Estufa:  ___°C/___ horas	Outro: Ao ar

- PROBLEMA VERIFICADO

| Aderência | Fervura |
| --- | --- |
| Bolhas | Poder de cobertura |
| Brilho | Pulverização seca (over spray) |
| Casca de laranja | Rendimento |
| Contaminação: Cratera X Sujidade/Pontos | Secagem: Toque Manuseio X Final |
| Cor | Sedimentação |
| Escorrimento | Viscosidade |
| Outro: Diluição 25% /Aplicação no rolo Após entre 24h a 48h feito as faixas. Temperatura 26 graus. Umidade 70%. Tinta PU está vitrificando muito. Gerando problema de desplacamento nas faixas. Verificar se pode ser aditivo silicone algo que está fazendo ela não deixar intervalo de repintura curto. Sendo que deveria ser após 48h lixar. Porem ela está antes. Preciso dar retorno ao cliente que tenho mais quadras. E essa ele vai ter q remover a faixas pois esta desplacando. |  |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS REFERENTE AO PROBLEMA VERIFICADO:

- PRAZOS CONTENÇÃO/FINAL

| Problema | Contenção | Final |
| --- | --- | --- |
| Aderência | Mínimo secagem para o manuseio do produto/linha | Secagem final/completa do produto/linha |
| Bolhas | Mínimo secagem para o toque do produto/linha | Não há |
| Brilho | Não há | Mínimo secagem para o manuseio do produto/linha |
| Casca de laranja | Mínimo secagem para o toque do produto/linha | Não há |
| Contaminação: Crateras/Sujidades/Pontos | Mínimo secagem para o toque do produto/linha | Não há |
| Cor | Mínimo secagem para o toque do produto/linha | Mínimo secagem para o manuseio do produto/linha |
| Escorrimento | Mínimo secagem para o toque do produto/linha | Não há |
| Fervura | Mínimo secagem para o toque do produto/linha | Não há |
| Poder de cobertura | 1 hora | Não há |
| Pulverização seca (over spray) | Mínimo secagem para o toque do produto/linha | Não há |
| Rendimento | 1 hora | Não há |
| Secagem: Toque/Manuseio/Final | Conforme produto/linha |  |
| Sedimentação | 1 hora | Não há |
| Viscosidade | 1 hora | Não há |